|  |
| --- |
| **M16878** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mil-Spec** | **Insulation** | **Voltage** | **Temp.** | **AWG Range** | **Type** |
| **MIL-DTL-16878/1** | PVC | 600 | 105°C | 32 THRU 14 | B |
| **MIL-DTL-16878/2** | PVC | 1000 | 105°C | 26 THRU 12 | C |
| **MIL-DTL-16878/3** | PVC | 3000 | 105°C | 24 THRU 4 | D |
| **NEMA HP3 (M16878/4)** | Extruded PTFE | 600 | 200°C | 30 THRU 10 | E |
| **NEMA HP3 (M16878/5)** | Extruded PTFE | 1000 | 200°C | 32 THRU 8 | EE |
| **NEMA HP3 (M16878/6)** | Extruded PTFE | 250 | 200°C | 32 THRU 20 | ET |
| **NEMA HP5 (M16878/14)** | XLPE | 600 | 125°C | 32 THRU 14 | L |
| **NEMA HP5 (M16878/15)** | XLPE | 1000 | 125°C | 26 THRU 12 | LL |
| **NEMA HP5 (M16878/16)** | XLPE | 3000 | 125°C | 26 THRU 4/0 | LX |
| **MIL-DTL-16878/17** | Extruded Polyamide (Nylon) | 600 | 105°C | 26 THRU 14 | BN |
| **MIL-DTL-16878/18** | Extruded Polyamide (Nylon) | 1000 | 105°C | 24 THRU 12 | CN |
| **MIL-DTL-16878/19** | Extruded Polyamide (Nylon) | 3000 | 105°C | 24 THRU 6 | DN |