|  |
| --- |
| **AMS-DTL-23053/5 CLASS 2** |

|  |
| --- |
| **Class 2- Non-Flame Retardant – Storage Life: 5 Years** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Diameter in Inches** | |  |
| **Blake Part Number** | **I.D. Min.** | **I.D. Max** | **Recovered Wall Thickness** |
| **BT500-201-C** | 0.046 | 0.023 | 0.016 |
| **BT500-202-C** | 0.063 | 0.031 | 0.017 |
| **BT500-203-C** | 0.093 | 0.046 | 0.020 |
| **BT500-204-C** | 0.125 | 0.062 | 0.020 |
| **BT500-205-C** | 0.187 | 0.093 | 0.020 |
| **BT500-206-C** | 0.250 | 0.125 | 0.025 |
| **BT500-207-C** | 0.375 | 0.187 | 0.025 |
| **BT500-208-C** | 0.500 | 0.250 | 0.025 |
| **BT500-209-C** | 0.750 | 0.375 | 0.030 |
| **BT500-210-C** | 1.000 | 0.500 | 0.035 |
| **BT500-211-C** | 1.500 | 0.750 | 0.040 |
| **BT500-212-C** | 2.000 | 1.000 | 0.045 |
| **BT500-213-C** | 3.000 | 1.500 | 0.050 |
| **BT500-214-C** | 4.000 | 2.000 | 0.055 |

C = Class 2 is only available in Clear

|  |
| --- |
| **AMS-DTL-23053/5 CLASS 3** |
|  |
| **Class 3- Highly Flame Retardant – Storage Life: 5 Years** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Diameter in Inches** | |  |
| **Blake Part Number** | **I.D. Min.** | **I.D. Max** | **Recovered Wall Thickness** |
| **BT500-301-X** | 0.046 | 0.023 | 0.016 |
| **BT500-302-X** | 0.063 | 0.031 | 0.017 |
| **BT500-303-X** | 0.093 | 0.046 | 0.020 |
| **BT500-304-X** | 0.125 | 0.062 | 0.020 |
| **BT500-305-X** | 0.187 | 0.093 | 0.020 |
| **BT500-306-X** | 0.250 | 0.125 | 0.025 |
| **BT500-307-X** | 0.375 | 0.187 | 0.025 |
| **BT500-308-X** | 0.500 | 0.250 | 0.025 |
| **BT500-309-X** | 0.750 | 0.375 | 0.030 |
| **BT500-310-X** | 1.000 | 0.500 | 0.035 |
| **BT500-311-X** | 1.500 | 0.750 | 0.040 |

X = Color: See Page BCC-1